Опора под разъединитель трехполюсный (ОП-1)  – 8 шт.

Опора под разъединитель однополюсного типа (ОП-2) – 6 шт.

Опора под элегазовый выключатель  (ОП-3)– 2 шт.

Продолжение к ОП-3

Опора под опорный изолятор (ОП-4) – 8 шт.

Опора под конденсатор связи (ОП-5) – 1 шт.

Стойка щитов управления (ОП-6) – 2 шт.

Портал линейный ПСЛ-110 Я4 – 3 шт.

Все конструкции должны быть обработаны методом горячего оцинкования.

Заводские сварные швы следует выполнять полуавтоматической сваркой. Сборку опор и их отдельных частей производить на заводе-изготовителе в жестких кондукторах. Опорные пластины опор подлежат ультразвуковому контролю на заводе-изготовителе на внутренние расслои, трубные шлаковые включения и пр.

Срок гарантии не менее 3 лет.